**Funktionsflächentextil snake**

Nahtloser Wandbelag mit für den Innenbereich liefern und montieren. Funktionsflächentextil (FFT) fugenlos, vollflächig und fachmännisch mit FFT glue oder ähnlichem Klebematerial nahtlos aufbringen.

Oberflächenanforderung:

Qualität: snake

Brandverhalten: B1

Gewicht: 235 g/m²

Trägergewebe: PES

Materialdicke: ca. 0,31 mm

Eigenschaften: elastisch, flexibel, waschbar

Breite:

Höhe:

Grafik wird als Datei durch den AG / Planer in der Auflösung von mindestens 150 - 300 dpi bereitgestellt.

​